Opis predmetu zákazky

PRACOVNÝ TROJKOMPLET ( 250 ks )

NOHAVICE:

•	vyhotovené z vrchného materiálu: 50 % Cotton / 48 % PES / 2% Lycra, 250g/m²
•	kontrastný materiál: 50% Cotton / 50 % PES, 250 g/ m², rip stop
•	odopínateľná podšívka vyhotovená z materiálu: 100 % PES + ePTFE membrána, 117 g/m²:

Č.	Vlastnosť		Komponenty			
1.0	Lícová tkanina						
1.1	Materiál		100% Polyester			
1.2	Vyhotovenie		Česané osnovné pletenie			
1.3	Farba		Čierna			
2.0	Membrána						
2.1	Materiál		ePTFE			
2.2	Farba		Tmavo-sivá			
				
Č.	Vlastnosti	Norma	Charakteristiky	
3.0	Fyzické a mechanické vlastnosti					
3.1	Plošná hmotnosť	ISO 3801	117 ± 10 g/m²	
3.2	Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	Osnova ≥  300 N/ 5cm
Útok≥  300 N/ 5cm	
				
3.3	Odolnosť proti oteru, líce		EN ISO 12947-2	≥ 40 000 cyklov	
	Cykly pre štandardnú vlnu		Tlak: 12kPa		
	(2 pretrhnutia priadze)		Abrazívo: štandardná vlna  (SM 25)		
3.4	Stálosť rozmerov po  1
praní	ISO 6330 4M, suchá metóda A	Osnova ≤  4%	
		ISO 5077	Útok ≤  4%	
		ISO 3759		
3.5	Odolnosť proti vodnej pare (Ret)	ISO 11092	≤ 5 m²PA/W	
3.6	Tepelná odolnosť (RCt)		 ISO 11092	≥ 0,010 m2K/W	
3.7	Čas doznievania elektrostatického náboja	e	EN 1149-3		≤ 0,5 sek.	
4.0	Simulované opotrebovanie					
4.1	Odolnosť proti odlepovaniu vrstiev po 50 domácich praniach	ISO 6330 4M, suchá metóda A
Veľkosť vzorky: 40cm X 140cm
Hodnotenie sa uskutoční na suchej vzorke	Bez odlepovania vrstiev, prasklín, dier a bublín väčších ako 3 mm	
4.2	Priepustnosť vzduchu  po 20 praniach a sušeniach	ISO 6330 4M, suchá metóda A
EN ISO 9237
(tlak 100Pa, 20cm² testovanej plochy)	< 5l/m²/sek.	

5.0	Farebná stálosť	Norma	Charakteristiky	
5.1	Stálosť farby pri praní pri teplote 60°C	ISO 105–C06, C1S	Zmena farby: > 4	
			Zafarbenie: > 4 (bavlna a	
			polyester)	
		ISO105 – D01	Zmena farby: > 3-4
Zafarbenie: > 3-4 (bavlna a	
5.2	Stálosť farby pri chemickom čistení			
			polyester)	
5.3	Stálosť farby pri odere	ISO 105 – X12	> 4	
	(za sucha a mokra)			
		ISO 105 – E04	Zmena farby: > 4	
5.4	Stálosť farby  pri potení			
	(kyselina a zásada)		Zafarbenie: > 4 (bavlna a	
			polyester)	
		ISO 105 – E01	Zmena farby: > 4	
5.5	Stálosť farby vo vode			
			Zafarbenie: > 4 (bavlna a	
			polyester)	
5.6	Svetlo-stálosť farby	ISO 105 – B02	> 4	

OPIS:
•	pásec s pútkami z kontrastného materiálu
•	predné zapínania – špirálový zips, pásec s autogombíkom
•	odševkami tvarované kolená, nad odševkom v blízkosti bočného šva, nad tvarovaním umiestnená kockovaná strieborná reflexná potlač 
•	nakladané bočné vrecká umiestnené nad kolenom zapínané pomocou krytého špirálového zipsu, vstup do vrecka prekrytý asymetrickou príklopkou s plastovou úchytkou a zapínaním pomocou suchého zipsu, prúžok - ktorým je mechové vrecko zväčšené je na vonkajšej začistený uzávermi
•	vetracie otvory so sieťkou a špirálovým zipsom umiestnené v deliacom šve nohavíc vpredu
•	zadné sedlo a bočná časť z kontrastného materiálu 
•	široké stredné zadné pútko z vrchného materiálu
•	na pravom zadnom diele výpustkové vrecko so skrytým špirálovým zipsom
•	prichytenie podšívky pomocou 8 gombíkov k páscu, v spodnom kraji pomocou                       2 autogombíkov

VESTA:

•	vyhotovená z vrchného materiálu: 100% PAD + PU, 86 g/m²
•	termo: 100% PES, 100 g/m²
•	podšívka: 100% PES, 60 g/m²

OPIS:
•	členený golier vo vnútri termo
•	predné légy z vrchného materiálu bez terma; dvojbežcový špirálový zips s 1,8 cm prekrytím - 2 výpustky z vrchného materiálu
•	na prednom a zadnom sedle potlač - kockovaný strieborný reflexný materiál
•	nakladané mechové prsné vrecká s nepremokavým zipsom s garážami (vertikálne umiestnený), mech nakladaného prsného vrecka je vo vonkajšej časti vrecka zabezpečený uzávermi, na ľavej strane extra prsné vrecko umiestnené horizontálne s nepremokavým zipsom s garážou, nad pravým prsným vreckom umiestnená strieborná reflexná potlač MESTSKÁ POLÍCIA
•	bočné vrecká s nepremokavým zipsom a garážami, vačky vrecka z podšívky a fleecu
•	tvarovaný spodný kraj - zadný diel dlhší o 3 cm, regulácia spodného kraja - okrúhla guma s brzdičkami s výstupom v bočných vreckách, podsádky z vrchného materiálu
•	zadný diel – strieborná reflexná potlač MESTSKÁ POLÍCIA
•	prieramky začistené elastickou lemovkou
•	predný a zadný diel preštepaný - uchytenie terma
•	vnútro vesty - taffeta podšívka; podsádky z vrchného materiálu; vnútorné horizontálne vreckom so zipsom, vačok vrecka z podšívky, vešiačik z ripsovej stuhy
•	ostatné značenia – napr. suché zipsy, nášivky a reflexné pásy podľa požiadaviek pre označovanie príslušníkov mestských polícií

SOFTSHELL BUNDA:

•	vyhotovená z vrchného materiálu: 100% PES + PU, 340 g/m², bi-stretch
•	pomocný materiál: 100% PAD + PU, 86 g/m²
•	sieťovaná podšívka: 100% PES, 74 g/m²
•	podšívka: 100% PES, 60 g/m²
•	strečová podšívka: 96 % PES / 4 % EL – Stretch, 65 g/m²

OPIS:
•	golier s deliacim švom a vloženou reflexnou výpustkou
•	légy v prednom kraji (líce vrchný materiál / rub pomocný materiál); nepremokavý jednobežcový zips s garážou vo vrchnom kraji, garáž vytvorená zo spodnej légy (líce vrchný materiál / rub vrchný materiál), pod zipsom v celej dĺžke je naštepovaná ripsová stuha ako ochrana
•	prsné vertikálne vrecká s nepremokavým zipsom a garážami v hornom kraji z pomocného materiálu; vačky vrecka z podšívky
•	na ľavom vrecku so špirálovým zipsom je umiestnené horizontálne extra vrecko pre rádio, vačok vrecka z podšívky 
•	pravá prsná časť – strieborná reflexná potlač MESTSKÁ POLÍCIA 
•	bočné vrecká so špirálovým zipsom a vačkom z podšívky a fleecu 
•	bočný až podpazušný otvor s dvojbežcovým zipsom a spodnými légami z pomocného materiálu ( aj spodná aj vrchná léga ) 
•	raglanový rukáv - na prednej aj zadnej časti kockovaná reflexná potlač; v spodnom kraji rukáva plastová spinka, rukávové manžety s otvorom na palec z lycra materiálu ; rukávy podšité s elastickou podšívkou
•	ľavý rukáv - naštepované mechové vrecko s nepremokavým zipsom a garážou; vačok vrecka - podšívka; prúžok na mechovom vrecku z pomocného materiálu
•	tvarovaný spodný kraj, zadná časť dlhšia o 3 cm; spodný kraj regulovaný okrúhlou gumou a brzdičkami s výstupom v bočných vreckách 
•	zadný diel – strieborná reflexná potlač MESTSKÁ POLÍCIA
•	vnútorná bunda - predné kraje – sieťovaná podšívka; ripsová stuha na začistenie všitia miesta zipsu k lége; na pravej strane - prsné vrecko so zipsom; priekrčník začistený elastickou lemovkou; vešiačik v strede priekrčníka, všetky podsádky z pomocného materiálu
•	ostatné značenia – napr. suché zipsy, nášivky a reflexné pásy podľa požiadaviek pre označovanie príslušníkov mestských polícií

Úspešný uchádzač pred začatím výroby celej zákazky zhotoví a pošle objednávateľovi vzorku ponúkanej služobnej trojkombinácie na odsúhlasenie    
( farba, umiestnenie znakov a označenia, reflexné prvky ......) .

Spracoval : Ing. Karol Urban