Opis predmetu zákazky
Pracovná multifunkčná bunda (250 ks)

Nepodšitá tmavomodrá bunda s dlhým rukávom. Dva strieborné reflexné pruhy  okolo celého obvodu hrudníka 50 mm. Na ľavej strane predného dielu a na zadnom diele je potlač Mestská polície reflexnej farby. Na ľavom rukáve je cca 100 mm od hlavice rukáva je umiestnený kruhový vyšívaný odznak Mestskej polície, nad ním vo vzdialenosti cca 50 mm je umiestnená polkruhová vyšívaná výseč s nápisom Mestská polícia Košice. Bunda je vybavená odopínateľnou otepľovacou vložkou, odopínateľnou kapucňou, stojáčikovým  golierom, zipsom na prednom diely, bočnými, vnútornými a náprsnými vreckami a hlavicovými rukávmi. Bunda má na ramenách výložky.

Vrchná bunda:

Vrchná bunda je vyhotovená z 3 zložkového laminátu tmavomodrej farby. Je celá podlepená podlepovacou páskou kvôli zabezpečeniu nepremokavosti švov.

Materiál:
1.1	Materiál	3 zložkový laminát a ePTFE membránou
Líce: 100%PA rip stop
Rub: 100% PA micro grid		
1.2	Farba	tmavomodrá		
	
  2.	Fyzické a mechanické vlastnosti	Norma	Charakteristiky	
2.1	Plošná hmotnosť	ISO 3801	173 g/m˛ ± 7	
2.2	Pevnosť v ťahu	ISO 1421, metóda 1	Osnova  min. 800N
Útok min. 900N	
3.	Paropriepustnosť	ISO 11092	Ret ≤ 8 m²Pa/W	
4.	Vodonepriepustnosť	ISO 811
ISO 6330, 2A, E, ISO 3175	≥ 1000 cm vodný stĺpec
Po 10 cykloch chemického čistenia: ≥ 1000 cm vodný stĺpec
Po 20 cykloch prania 2A ( 60°C)+E: ≥ 1000 cm vodný stĺpec	
				
5.	Stálofarebnosť			
5.1	Svetlo-stálosť farby	ISO 105 – B02	5	
5.2	Stálosť farby pri praní pri teplote 60°C	ISO 105–C08	4	
5.3	Stálosť farby vo vode  	ISO 105 – E01	4	
		ISO 105 – D01	4	
5.4	Stálosť farby  pri chemickom čistení			
				
5.5	Stálosť farby pri odere	ISO 105 – X12	3-4	
6.	Zrážanlivosť	ISO 6330, 2A, E en ISO 3175- (PER)	Max. ± 2%	

Golier:
•	Stojačikový
•	Výška goliera v strede cca 8 cm / +/-0,5 cm
  
Kapucňa:
•	Odopínateľná kapucňa je prichytená ku  golieru z vonkajšej strany pomocou špirálového zipsu
•	Vyhotovená z vrchného materiálu
•	Vo vrchnej časti je umiestnená okrúhla guma na reguláciu  požadovanej veľkosti

Predné zapínanie:
•	Pomocou špirálového zipsu s dvomi prekrytými légami zabezpečujúcimi odtekanie vody (vytvorený odtokový kanálik)
•	Prekrytie lég je cca 2,5 cm široké v hornej a spodnej časti

Rukávy:
•	Hlavicový rukáv
•	V spodnej časti použitá guma a a spinka so suchým zipsom na reguláciu obvodu minimálne 5 cm
•	Na ľavom rukáve je cca 100 mm od hlavice rukáva je umiestnený kruhový odznak mestskej polície, nad ním vo vzdialenosti cca 50 mm je umiestnená polkruhová výseč s nápisom mestská polícia
•	V spodnej časti obidvoch rukávov je umiestnené vrecko šírky cca 10 +/1 1 cm a hĺbky cca 8 +/- 1 cm, vrecko sa uzatvára pomocou nepremokavého zipsu

Bočné vrecká:
•	Uzatvárané pomocou špirálového zipsu s „envelope“ príklopkou, ktorá zabraňuje preniku vody do vrecka
•	Šírka: cca 17 cm +/- 1 cm
•	Hĺbka: cca 14 cm +/- 1 cm

Výložky na ramenách:
•	Výložky sa prichytávajú k bunde pomocou plochého tmavomodrého gombíka
•	Vyhotovené z dvoch vrstiev látky
•	Umiestnené v strede ramena a končiace cca 3 cm pred priekrčníkom

Identifikačné a reflexné prvky na  bunde Mestskej polície:

•	v pravo na hrudi je našitý čierný suchý zips veľkosti 9x3 cm, v ľavo na hrudi su pod sebou našite suché zipsy : 6,5x 3 cm a kružok púriemeru 6,5 cm, na chrbate je nažehlený reflexný strieborný nápis cca 25x9cm: MESTSKÁ POLÍCIA
•	po obvode trupu sú 2x retroreflexné pásy strieborné šírka 5 cm umiestnené podľa normy EN 471

Spodný okraj bundy:
•	Spodný kraj bundy je minimálne 3 cm široký
•	Zadný diel je cca o 4 cm dlhší ako predný diel
•	V dolnej časti v bočných švov sú na oboch stranách zipsy 20 cm dlhé- zatváracie z hora dole- otvory na prístup k opasku

Vetracie otvory:
•	Bunda má dva vetracie otvory v podpazuší uzatvárateľné pomocou nepremokavého zipsu
•	Otvory nesmú porušiť nepremokavosť bundy

Vnútorná časť vrchnej bundy:

Napoleonové vrecko:
•	Je vertikálne umiestnené na ľavej strane pod vrchnou légou
•	Vrecko sa uzatvára pomocou špirálového zipsu
•	Šírka vrecka: minimálne 18 cm
•	Hĺbka vrecka: minimálne 20 cm

Vnútorné vrecko:
•	Umiestnené na pravej strane bundy vo vnútri horizontálne
•	Šírka vrecka: minimálne 16 cm
•	Hĺbka vrecka: minimálne 15 cm

Pútko:
•	V strede priekrčníka je umiestnené pútko na zavesenie bundy

Odopínateľná otepľovacia vložka:

•	Vyhotovená z podšívky 100 % PES a terma 100 % PES
•	Je štepovaná z obidvoch strán
•	Vložka má stojačikový golier, rukávy a predné zapínanie
•	K vrchnej bunde je prichytená pomocou špirálových zameniteľných zipsov, ktoré sa po odopnutí dajú spojiť a vytvoriť predné zapínanie, tak aby sa dala nosiť aj samostatne
•	V spodnej časti rukávov sa vložka prichytáva o bundu pomocou stiskov
•	Vak vyhotovený z podšívky má dno a pomocou okrúhlej gumy a brzdičky sa dá uzavrieť, je určený na odkladanie odopínateľnej otepľovacej vložky

Úspešný uchádzač pred začatím výroby celej zákazky zhotoví a pošle objednávateľovi vzorku ponúkaného tovaru na odsúhlasenie   ( farba, kvalita,  požadovaný strih, materiál, umiestnenie znakov a označenia,  veľkosť písma, reflexné prvky ......).

Vypracovala: Ing. Karol Urban